| ВСЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ | Работаем по всей России: 8 (8422) 37-08-61 | Отдел продаж: 8 (9510) 96-75-52 8 (9510) 97-04-16 8 (9510) 97-04-00 | Адрес: 432072, Р.Ф. г.Ульяновск, 7ой проезд Инженерный, Д.1,строение 6. |
| --- | --- | --- | --- |
| № | фото | техническое описание | цена кг |
| 1 |  | Мебельный клей SINTEX негорючий, 15кг. Одностороннее и двухстороннее нанесение. Плотность –1,170±0,01 при t20о Содержание сухих веществ –44±2% Динамическая вязкость приt20о ВЗ-246 (6 мм) – 20-25 с. Клеевая пленка – эластично мягкая Время первичной склейки 5-11 секунд Время открытой выдержки от 2 до 10 мин Давление распылителя 4-5 атм Диаметр сопла распылителя 1.5-2,5 мм. | 175 |